## Slide 1
Text für Direktvergaben (pladur® Deluxe)
Stahlsubstrat: Baustahlgüten gemäß DIN EN 10346:2015-10 mit einer Mindeststreckgrenze von 220 N/mm² oder entsprechender Verwendbarkeitsnachweis
Art und empfohlene Mindestauflagemasse der kontinuierlichenSchmelztauchveredelung: ZM Ecoprotect® 130 g/m² gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.11-30
Beschichtung der Effektseite: pladur® Deluxe
Farbton der Effektseite: Entsprechend des Farbtonkonzepts pladur® Deluxe
UV-Beständigkeit Effektseite der organischen Beschichtung: RUV-Klasse 3 gemäß DIN EN 10169:2022-06
Korrosivitätskategorie: C3 mit der Schutzdauer H gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.11-30
Art und Beständigkeit des Rückseite: Ist entsprechend der korrosiven Belastung oder der Bauteilanforderung (bspw. beschäum- und beklebbare Rückseite bei Sandwichelementen) zu beschreiben und mit thyssenkrupp Steel Europe abzustimmen
Brandschutz: Nicht brennbar Klasse A2 gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung Z-56.426-65 (es müssen die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung benannten RS Kombinationen und Substratdicken beachtet werden)
EG-Sicherheitsinformationsblatt: EG-Sicherheitsinformationsblatt TKS-182
Umweltproduktdeklaration: EPD-TKS-20210207-IBD1-DE
Weitere, die Eignung und Auswahl des Beschichtungssystems betreffende Eigenschaften sind dem Grundlagenoderner GL04 | Korrosionsschutz des IFBS zu entnehmen und entsprechend der Belastung und baulichen Ausführung zu beschreiben und mit thyssenkrupp Steel Europe abzustimmen.